聚氨酯防水涂料
一、产品介绍
聚氨酯防水涂料属高分子化学反应型防水涂料。它是由含异氰酸酯基（-NCO）的聚氨酯预聚体（甲组份）和含有多羟基（-OH）固化体、不含煤焦油的填充剂、隔热性能优异的空心微珠以及增塑剂、增粘剂、防霉剂、稀释剂等助剂的混合物（乙组份）组成。双组份按一定比例混合均匀，经过固化后形成均匀、富有弹性、隔热效果明显的整体防水胶膜。
二、产品优点
1、冷施工法、操作极为安全；
2、环保型产品：不含煤焦油，刺激异味小、不污染环境；
3、可在不含水膜的潮湿基面上施工；
4、涂层的降温隔热性能优异，降温温差可达8摄氏度以上；
5、液态施工、凝固期短、是粘结与防水两种功能合二为一的材料；
6、具有优良的延伸性、抗拉强度，对防水基层的伸缩和变形开裂具有挢连作用。

三、性能指标
	试验项目
	指  标

	产品类型
	合格品
	一等品

	在容器中状态
	无硬块，搅拌呈均匀状态

	涂膜外观
	表面无明显气泡，光滑平整

	固含量，%，≥
	65

	抗拉强度Mpa，≥
	1.65
	2.45

	延伸率，℅，≥
	350
	450

	耐热性（150℃ 、5h）
	不流淌，不起泡

	低温柔性（-30℃、2h）
	弯折无裂纹

	不透水性（0.3Mpa、30min）
	不渗漏

	涂膜表干时间，h，≤
	4

	涂膜实干时间h，≤
	12

	固含量，℅，≥
	94

	导热系数（中间漆）,W/cm·K，≤
	0.25

	拉伸时老化 紫外线老化
	无裂纹，无变化

	加热老化
	无裂纹，无变化


四、施工要点

1、 施工基面要求干燥、坚实、平整、无灰尘、无油污；
2、 涂料的施工通常分两遍进行：将混合后的涂料用橡胶刮板或毛刷均匀地涂刷在基面上，涂刷在垂直的两个方向上反复多次进行，确保涂料在基面的渗透和粘结，在第一层涂层固化后（4-8小时）即可进行第二遍施工；
3、 施工完毕后24小时内禁止踩踏，全部防水层完全干固后应立即做保护层，参考用量：2.0-2.5kg/平方米
五、适用范围
1、 混凝土、木、钢、石棉瓦等结构的屋面；
2、 地下室混凝土底板、内外墙、隧道；
3、 卫生间、厨房、非食用水池、落水管口；
4、 金属、污水池的防锈、防腐蚀。

六、注意事项
1、混合后的涂料应在20分钟内用完；
2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持空气流通；
3、尚未用完的涂料必须将桶盖密封，防止涂料吸潮固化；
4、运输中严防日晒雨淋、碰撞；
5、储存在干燥、通风的仓库内，储存期6个月。
